2022年 安徽省职业院校技能大赛

高职组“服装设计与工艺”赛项面料说明

| 序号 | 用途 | 规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块二 原创服装面料 | 成分 | 羊毛 30%， 涤纶 70% |  |
|  |  | 纱支 | 80/2*54/1 |  |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 克重 | 275g/m |  |
|  |  | 幅宽 | 150cm |  |
|  |  | 织物组织 | 斜纹 |  |
|  |  | 用料 | 2.5米/组 |  |
| 2 | 模块一 拓展服装面料 （春季） | 成分 | 涤纶 94%， 氨纶 6% |  |
|  |  | 纱支 | 经纱：75D+40D 纬纱：100D+40D |  |
|  |  | 密度 | 252*212 |  |
|  |  | 克重 | 200g/m |  |
|  |  | 幅宽 | 145cm |  |
|  |  | 织物组织 | 平纹 |  |
|  |  | 用料 | 3.5米/组 |  |
| 3 | 模块一 拓展服装 辅助面料A | 成分 | 涤纶100% |  |
|  |  | 纱支 | 20D*50D |  |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 克重 | 55g/m2 |  |
|  |  | 幅宽 | 150cm |  |
|  |  | 织物组织 | 平纹 |  |
|  |  | 用料 | 1.5米/组 |  |
| 4 | 模块一 拓展服装 辅助面料B | 成分 | 涤纶100% |  |
|  |  | 纱支 |  |  |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 克重 | 75g/m2 |  |
|  |  | 幅宽 | 150cm |  |
|  |  | 织物组织 | 平纹(绉) |  |
|  |  | 用料 | 1.5米/组 |  |
| 5 | 模块一 立裁坯布 | 成分 | 棉100% |  |
|  |  | 纱支 | 20支 |  |
|  |  | 密度 | 60*58 |  |
|  |  | 克重 | 144g/m2 |  |
|  |  | 幅宽 | 156cm |  |
|  |  | 织物组织 | 平纹 |  |
|  |  | 用料 | 5米/组 |  |